mgr inż. Aleksandra Kezwoń			 		                 Warszawa, 19 luty 2017

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Właściwości powierzchniowe natywnego i modyfikowanego kolagenu typu I

Celem przedłożonej rozprawy doktorskiej, zaprezentowanej jako zbiór czterech tematycznie spójnych publikacji, były badania właściwości amfifilowych modelowego białka fibrylarnego, kolagenu typu I ze skóry cielęcej.

W pierwszym etapie badań, przeprowadzono analizę właściwości powierzchniowych kolagenu natywnego oraz określono wpływ temperatury na jego aktywność powierzchniową oraz właściwości reologiczne warstw zaadsorbowanych na granicy faz woda/powietrze. Natywny kolagen nie wykazuje znaczącej aktywności powierzchniowej, jednakże ma zdolność do tworzenia warstw lepkosprężystych, porównywalnych do warstw tworzonych przez białka globularne. Wzrost temperatury podczas adsorpcji ma korzystny wpływ na zdolność kolagenu do obniżania napięcia powierzchniowego, jednakże prowadzi do pogorszenia właściwości mechanicznych zaadsorbowanych warstw. Zaś poddanie kolagenu inkubacji w podwyższonej temperaturze przed pomiarem, skutkuje wzrostem wartości modułu elastyczności i lepkości powierzchniowej warstw zaadsorbowanych na granicy faz.

W drugiej części badań przeprowadzono analizę wpływu hydrolizy enzymatycznej kolagenu typu I z zastosowaniem kolagenazy z Clostridium histolyticum na jego zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego oraz właściwości mechaniczne warstw zaadsorbowanych na granicy faz woda/powietrze. Ponadto określono wpływ zmiany wartości pH na właściwości powierzchniowe zdenaturowanego kolagenu. Uzyskane wyniki wskazują, iż zastosowanie nawet prostych modyfikacji kolagenu (poddanie działaniu zmiennej temperatury, zmiana pH) wpływa korzystnie na jego właściwości powierzchniowe. Optymalizacja stężenia enzymu oraz czasu inkubacji pozwoliła uzyskać szerokie spektrum hydrolizatów różniących się aktywnością powierzchniową oraz właściwościami mechanicznymi zaadsorbowanych warstw. Hydrolizaty kolagenu zostały również scharakteryzowane z wykorzystaniem elektroforezy SDS-PAGE oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej faz odwróconych (RP-HPLC). Najlepsze właściwości powierzchniowe uzyskano dla próbki inkubowanej przez 45 min oraz stężenia enzymu 2·10-8 mol·L-1, odpowiadającego stosunkowi molowemu enzym/białko równemu 4·10-3.

Następnie, zbadano wpływ trzech surfaktantów syntetycznych: dodecylosiarczanu sodu (SDS), bromku cetylotrimetyloamoniowego (CTAB) oraz Tritonu X-100 (TX-100) na aktywność powierzchniową natywnego kolagenu oraz właściwości reologiczne jego warstw zaadsorbowanych na granicy faz woda/powietrze. Już dla stosunku molowego kolagen/SDS równego 1:1 obserwowano pozytywny wpływ obecności surfaktantu na aktywność powierzchniową uzyskanej mieszaniny, przy stosunkowo niewielkim pogorszeniu właściwości reologicznych zaadsorbowanych warstw. Dla mieszaniny kolagen/CTAB nie zaobserwowano tak istotnej poprawy aktywności powierzchniowej, jednakże odnotowano znaczące pogorszenie się właściwości mechanicznych warstw utworzonych na granicy faz. Dla układu kolagen/TX-100 nie zaobserwowano poprawy aktywność powierzchniowej. Zastosowanie technik optycznych: spektroskopii UV-vis oraz spekrofluorymetrii pozwoliło na określenie wpływu surfaktantów na strukturę białka oraz wskazanie potencjalnego miejsca wiązania SDS w sekwencji aminokwasowej kolagenu. Mieszaniny zostały również scharakteryzowane z wykorzystaniem technik kalorymetrycznych: izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego (ITC) oraz skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). Zastosowanie technik optycznych i kalorymetrycznych pozwoliło na zaproponowanie mechanizmu oddziaływań występujących miedzy jonowymi surfaktantami oraz białkami fibrylarnymi, który wykazuje wiele podobieństw do mechanizmu interakcji z białkami globularnymi, szeroko opisanego w literaturze.

Ostatni etap badań obejmował analizę wpływu niskocząsteczkowych surfaktantów na właściwości powierzchniowe zdenaturowanego kolagenu na różnych granicach faz w pH 4.5 (w większości poprzednich badań pH wynosiło 1.8). Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły, iż poddanie kolagenu krótkiej denaturacji temperaturowej oraz wzrost pH do 4.5 korzystnie wpływa na jego aktywność powierzchniową. Najkorzystniejszy synergiczny efekt zaobserwowano dla mieszaniny kolagen/SDS, nawet pomimo mniejszego znaczenia oddziaływań elektrostatycznych, co było związane ze wzrostem pH. Dla wskazanej mieszaniny wykonano analogiczne badania na granicy faz woda/tetradekan oraz woda/oliwa z oliwek. Przeprowadzono również analizę zdolności uzyskanych mieszanin do tworzenia i stabilizowania pian oraz emulsji. Emulsje olej-w-wodzie scharakteryzowano z użyciem metody dynamicznego rozpraszania światła (DLS) oraz zostały poddane ocenie wizualnej.

W przedłożonej rozprawie doktorskiej po raz pierwszy zaprezentowano tak szerokie podejście do badań właściwości powierzchniowych białka fibrylarnego. Uzyskane wyniki wskazują, iż kolagen w postaci natywnej nie wykazuje znaczącej aktywności powierzchniowej. Jednakże jego zdolność do tworzenia warstw lepkosprężystych pozwala domniemywać, iż analizowane białko ma potencjał jako cząsteczka aktywna powierzchniowo. Już stosunkowo proste modyfikacje (poddanie działaniu zmiennej temperatury, zmiana pH, częściowa hydroliza) struktury kolagenu, pozwalają na poprawę jego właściwości powierzchniowych. Najkorzystniejszy wpływ na aktywność powierzchniową, właściwości mechaniczne zaadsorbowanych warstw oraz zdolność do tworzenia pian został odnotowany dla kompleksu kolagen-SDS, a przeprowadzone badania wskazują, że zdenaturowany kolagen modyfikowany dodecylosiarczanem sodu ma potencjał do zastosowania raczej jako środek pianotwórczy aniżeli emulgator.